SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące sukcesywnej dostawy piasku płukanego i sortowanego  na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy w sezonie zimowym 2020/2021.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu sprawne wykonanie dostaw piasku  płukanego i sortowanego w  orientacyjnej ilości 3 000 Mg  w sezonie na bazę ZDP w Trzebnicy ul. Łączna 1c i na bazę ZDP w Żmigrodzie ul. Wrocławska 46 oraz na bazy Wykonawców ZUD na terenie Powiatu Trzebnickiego. Bazy Wykonawców zostaną wskazane przez Zamawiającego po przeprowadzeniu przetargów ZUD.                                                                                                                                                     1.4 Określenia podstawowe.

DOSTAWCA – Wykonawca robót.

ODBIORCA – Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

1.5 Ogólne wymagania dotyczace dostawy.

Dostawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczanego materiału.

DOSTAWA PIASKU

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

zakupu i dostawy piasku do zimowego utrzymania dróg.

1.2 Zakres prac objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania prac związanych z zakupem i dostawą piasku  w orientacyjnej ilości 3 000 Mg w sezonie na bazę ZDP w Trzebnicy ul. Wrocławska 9 i na bazę ZDP w Żmigrodzie ul. Wrocławska 46 oraz na bazy Wykonawców ZUD na terenie Powiatu Trzebnickiego. Bazy Wykonawców zostaną wskazane przez Zamawiającego po przeprowadzeniu przetargów ZUD.

2.MATERIAŁY

2.1 Przedmiotem dostawy powinien być piasek płukany i sortowany o następujących parametrach:

- piasek płukany i sortowany, ma być dobrej jakości o uziarnieniu do 2 mm i o zawartości frakcji < 0,075 nie więcej niż 0,3% masy, zawartość ziaren przechodzących przez sito 0,180 mm nie więcej niż 30% wagowo - uziarnienie powinno być w miarę jednorodne, zawartość nadziarna maksymalnie 10,0 %, maksymalna wielkość nadziarna do 3 mm. Zawartość zanieczyszczeń obcych nie więcej niż 0,1%. Maksymalna wilgotność do 10 %. Dostarczony piasek ma spełniać wymagania normy PN-B 11113 z 1996 r., Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U. z 2005r. nr 230 poz.1960). Każda dostarczona partia materiału powinna spełniać wymagania Zamawiającego.

3. SPRZĘT

3. 1. Wskazane ręczne narzędzia do ręcznego oczyszczenia skrzyni ładunkowej.

4. TRANSPORT

4.1 Materiał może być przewożony samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie.

4.2 Dostawca powinien dostosować się do obowiazujących ograniczeń odnośnie obciążeń

osi pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.

4.3 Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować terminowość wykonania

dostaw.

5.WYKONANIE DOSTAWY

5.1 Dostawy piasku będą odbywały się sukcesywnie według potrzeb Zamawiajacego.

Piasek należy dostarczać do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy.

5.2 Wielkość i terminy dostarczenia każdej partii piasku wynikać będą z jednostronnych

dyspozycji Zamawiajacego po uprzednim powiadomieniu telefonicznym  a nastepnie pisemnym (emailem).

5.3 O przygotowaniu towaru do wysyłki Dostawca ma obowiazek zawiadomić Odbiorcę

z 1- dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.

6.KONTROLA JAKOŚCI

6.1 Odbiorca ma prawo dokonać kontroli towaru pobierając próbkę do badania.

Badanie zostanie zlecone niezależnemu Laboratorium, a koszty pokryje Dostawca.

7.OBMIAR MATERIAŁU

7.1 Jednostką obmiarową jest 1 tona materiału.

7.2. Dostawca określa w dokumencie przewozowym tarę pojazdu i masę ładunku.

7.3. Odbierający zastrzega sobie prawo do wykonania kontrolnych ważen pojazdu na wadze atestowanej zlokalizowanej od miejsca rozładunku w odległości do 10 km. Koszt dojazdu obciaża Dostawcę.

8.ODBIÓR DOSTAWY

8.1 Odbiór dokonywany jest zgodnie z warunkami kontraktu po zgłoszeniu dostawy

przez Dostawcę.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Płatność  za 1 tonę dostarczonego materiału zgodnego z obmiarem i ceną materiału.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Norma – PN-B-11113.