Opis planowanych robót

- Rodzaj robót:

Remont drogi powiatowej nr 1328 D Morzęcino.

- Zakres robót:

Remont jest planowany na odcinku od końca nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej za wiaduktem nowo wybudowanej drogi ekspresowej S-5 (przy miejscowości Morzęcino) w stronę miejscowości Borzęcin.

Droga posiada klasę L. W terenie objętym opracowaniem przebiega przez teren 	niezabudowany.

Planowane prace będą realizowane na działce o  numerze geodezyjnym:

- 154/2 dr, AM-1, obręb Morzęcino, Gmina Żmigród.

- Sposób wykonania robót:

W celu realizacji zadania należy wykonać następujący zakres robót w istniejącym pasie drogowym:

- wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej drodze o nawierzchni bitumicznej. Długość drogi 323,5 m tj. od końca nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej za wiaduktem nowo wybudowanej drogi ekspresowej S -5 (przy miejscowości Morzęcino) w stronę miejscowości Borzęcin. Kategoria ruchu drogowego: KR 2, szerokość nawierzchni bitumicznej ok. 3,5 m, tak jak obecnie istnieje nawierzchnia bitumiczna:

a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

b) mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej,

c) wykonanie koryta gł. 20 cm pod zjazdy z wywozem na odl. 1 km,

d) warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm – pod zjazdy,

e) warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm – profilowanie mijanki,

f) remont cząstkowy na gorąco – usunięcie wyboi o gł. do 5 cm,

g) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2,

h) wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną AC 11W 50/70 z wbudowaniem ręcznym – 75 kg/m2,

i) skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,51 kg/m2,

j) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm,

k) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) – mijanka + zjazdy,

l) odtworzenie obustronnych pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm stabilizowanego mechanicznie. Szerokość wynikowa zależna od sytuacji w terenie - około 0,5 m i nadanym spadkiem poprzecznym do 6 %  od jezdni.

Celem remontu drogi powiatowej nr 1328 D jest likwidacja lokalnych nierówności nawierzchni jezdni. Poza tym przedmiotowy remont poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej na istniejącej będącej w niezadowalającym stanie technicznym, będzie miał pozytywny wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Odtworzenie obustronnych poboczy poboczy przyczyni się do usprawnienia spływu wód opadowych z jezdni drogi powiatowej.

Odwodnienie zostało przyjęte jako powierzchniowe (tak jak funkcjonuje obecnie), z zastosowaniem istniejących spadków podłużnych i poprzecznych, bez ingerowania w działki sąsiednie.

Wszelkie prac przebiegająca w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie.

Wykonawca robót we własnym zakresie i w cenie oferty na realizację robót sporządzi i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu, wyniesie go w teren oraz utrzyma w czytelności i kompletności przez cały czas trwania robót.

Urobek i gruz powstały podczas prowadzenia robót Wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach.

  - Lokalizacja robót:

Roboty prowadzone będą w pasie drogowym części drogi powiatowej nr 1328 D na odcinku od końca nowej nawierzchni jezdni drogi powiatowej za wiaduktem nowo wybudowanej drogi ekspresowej S -5 (przy miejscowości Morzęcino) w stronę miejscowości Borzęcin.